東洋精密工業株式会社

TOYO SEIMITSU KOGYO CO., LTD.

製品仕様書

ブレーキキャリパー BC-7701

| 文書番号 | PS-BC-7701-Rev06 |
| --- | --- |
| 版数 | 第6版 |
| 作成日 | 2022年1月15日 |
| 最終改訂日 | 2025年10月1日 |
| 作成部門 | 設計部 |
| 承認者 | 設計部長 伊藤 正明 |

1. 製品概要

- 製品名称：フロントブレーキキャリパー

- 型番：BC-7701

- 適用車種：中型セダン向け（排気量 1.8L〜2.5Lクラス）

- 主要取引先向け品番：対応OEM品番 TY-BRK-4401

- 生産拠点：本社工場（愛知県豊田市）第1製造ライン（L1）

2. 材料仕様

| 部品名 | 材質 | 規格 | 熱処理 |
| --- | --- | --- | --- |
| キャリパーボディ | FC250（ねずみ鋳鉄） | JIS G 5501 | なし |
| ピストン | SUS440C（ステンレス鋼） | JIS G 4303 | 焼入れ焼戻し HRC 56-60 |
| ブリーダバルブ | S45C（炭素鋼） | JIS G 4051 | 表面処理：三価クロメート |
| ダストシール | NBR（ニトリルゴム） | 自社規格 RM-NBR-02 | 耐熱温度 -40℃〜120℃ |
| 取付ボルト | SCM435（クロムモリブデン鋼） | JIS G 4105 | 浸炭焼入れ HRC 28-33 |

3. 寸法仕様

3.1 主要寸法

| 項目 | 基準値 | 公差 | 測定方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| キャリパー全長 | 185.0 mm | ±0.3 mm | デジタルノギス |
| キャリパー全幅 | 82.0 mm | ±0.2 mm | デジタルノギス |
| キャリパー全高 | 95.0 mm | ±0.3 mm | デジタルノギス |
| ボディ内径 | φ57.0 mm | ±0.02 mm | 内径マイクロメーター |
| 取付穴ピッチ | 160.0 mm | ±0.1 mm | 三次元測定機 |
| 取付穴径 | φ12.5 mm | +0.02/-0 mm | ピンゲージ |
| ピストン外径 | φ56.95 mm | ±0.01 mm | 外径マイクロメーター |
| ピストン突出量（初期） | 2.0 mm | ±0.5 mm | デジタルノギス |

3.2 表面仕様

| 部位 | 仕様 | 基準値 |
| --- | --- | --- |
| ピストン摺動面 | 表面粗さ | Ra 0.4 μm 以下 |
| キャリパーボディ外面 | 塗装 | カチオン電着塗装 膜厚 15-25μm |
| ボディ内径面 | 表面粗さ | Ra 0.8 μm 以下 |
| ブリーダバルブ座面 | 表面粗さ | Ra 1.6 μm 以下 |

4. 性能仕様

| 項目 | 仕様 | 試験方法 |
| --- | --- | --- |
| 最大使用圧力 | 12 MPa | 油圧試験 JIS D 2131 |
| 破壊圧力 | 48 MPa 以上 | 破壊試験 |
| 気密性 | 3.0 MPa / 60秒 圧力降下 0 MPa | エア気密試験 |
| ピストン圧入荷重 | 8.5 ± 1.0 kN | 圧入試験 |
| ピストンストローク | 12.0 ± 0.5 mm | ストローク測定 |
| 耐久性 | 100万回作動後、液漏れなきこと | 耐久試験 JIS D 2131 |
| 耐熱性 | 200℃×2時間後、機能異常なきこと | 高温放置試験 |
| 耐食性 | 塩水噴霧 480時間後、赤錆なきこと | JIS Z 2371 |
| 重量 | 2.85 ± 0.15 kg | 電子秤 |

5. 梱包・出荷仕様

- 個装：ポリ袋 + 気泡緩衝材で個包装

- 箱詰め：段ボール箱（20個入り）

- 防錆処理：防錆油（RS-400）を摺動部に塗布

- ラベル：製品型番、ロット番号、製造日、検査合格印を記載

- 保管条件：温度 5〜35℃、湿度 65%以下、直射日光を避ける

6. 特記事項

- 本製品はブレーキシステムの構成部品であり、保安部品に該当する

- IATF 16949 に基づく特殊特性管理が必要（SC/CC管理）

- 特殊特性：ボディ内径（CC）、気密性（SC）、ピストン圧入荷重（SC）

  - CC = Critical Characteristic（重要特性）

  - SC = Significant Characteristic（重要管理特性）

- ロットトレーサビリティの確保が必須

- 顧客承認なしの設計変更・工程変更は不可（PPAP再提出が必要）

7. 改訂履歴

| 版数 | 改訂日 | 改訂内容 | 承認者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1版 | 2022年1月15日 | 初版発行 | 伊藤 正明 |
| 第2版 | 2022年7月1日 | 材料仕様にダストシール耐熱温度を追加 | 伊藤 正明 |
| 第3版 | 2023年3月15日 | 表面粗さ基準の見直し（Ra 0.8→0.4μm） | 伊藤 正明 |
| 第4版 | 2023年9月1日 | 取付穴径の公差変更 | 伊藤 正明 |
| 第5版 | 2024年6月1日 | 気密検査基準の厳格化（2.0→3.0MPa） | 伊藤 正明 |
| 第6版 | 2025年10月1日 | 耐久試験回数変更（50万→100万回） | 伊藤 正明 |

8. 関連文書

- 技術マニュアル TM-BC-2024-001（ブレーキキャリパー組立工程）

- 検査規格書 IS-BC-7701-Rev04

- FMEA管理表 FM-BC-7701-Rev03

- コントロールプラン CP-BC-7701-Rev05

— 以上 —